УДК 537.311.322

ББК 22.379 Б43

Биленко Д.И.

Б43       Комплексная диэлектрическая проницаемость.   Плазменный резонанс свободных носителей заряда в полупроводниках. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. -44 с.: ил.

ISBN 5-292-02269-1

Пособие и апплет посвящены изучению влияния свободных носителей заряда на комплексную диэлектрическую проницаемость и оптические свойства полупроводниковых материалов в широком диапазоне частот электромагнитного излучения. Основное внимание уделено изучению различных проявлений плазменного резонанса и возможностям определения свойств материалов и структур на этой основе. Апплет позволяет визуализировать зависимости ряда свойств от задаваемых пользователем частоты и параметров материалов и получать количественные данные.

Пособие и апплет могут быть использованы студентами физического факультета и колледжа радиоэлектроники на различных этапах подготовки специалистов, бакалавров и магистров по ряду специальностей и направлений.

Печатается по решению ученого совета

физического факультета и НИИМФ

Саратовского государственного университета

Рекомендуют печати:

Кафедра физики твердого тела

Саратовского университета.

Доктор физико-математических наук, профессор Д.А. Усанов

УДК 537.311.322

ББК 22.376

Работа издана в авторской редакции

№ВН 5-282-02289-1                                                                                                                                © Биленко Д.И.,1999

ВВЕДЕНИЕ

Плазменный и магнитоплазменный резонансы представляют особый интерес при изучении оптических и электродинамических свойств полупроводниковых материалов и структур, создании методов их исследования и контроля, исследованиях взаимодействия электромагнитного излучения с веществом, при разработках ряда методов преобразования и управления электромагнитным излучением. Студенты, специализирующиеся в Саратовском государственном университете по физике твёрдого тела, физике полупроводников, микроэлектронике и полупроводниковым приборам в ходе лекций и выполнения ряда натурных лабораторных работ по курсу "Методы исследования свойств полупроводниковых материалов и структур" знакомятся с возможностями создания методов исследования и контроля материалов и структур на основе влияния свободных носителей заряда на их оптические и электродинамические свойства.

К сожалению, прямые экспериментальные методы непосредственного измерения влияния свободных носителей заряда на комплексные диэлектрическую проницаемость и показатель преломления сложны. Интересные для визуализации таких зависимостей дальний инфракрасный и субмиллиметровый диапазоны длин волн для студенческого практикума и ряда исследовательских лабораторий, так же как набор материалов с варьируемыми в широких пределах эффективной массой, концентрацией и подвижностью носителей заряда, малодоступны. Расчетные соотношения, связывающие электродинамические и оптические свойства с рядом параметров материала, не настолько "прозрачны", чтобы они могли быть наглядно представлены, освоены и усвоены.

В этой ситуации может быть полезным апплет, позволяющий визуализировать исследуемые зависимости свойств материала от частоты и его основных параметров, которые пользователь апплета может сам задавать и варьировать в широких пределах. Апплет предоставляет возможности видеть влияние изменения любого из параметров материла на его электродинамические и оптические свойства в задаваемом пользователем частотном диапазоне и получать количественные данные по всем исследуемым свойствам. Это даёт возможности проведения вычислительных экспериментов и сопоставления их результатов с натурными. Пособие не преследует целей ознакомления студентов с многочисленными физическими механизмами реализации плазменных явлений в различных средах и ситуациях, оно посвящено плазменным явлениям в неограниченных полупроводниковых и металлических диа- и парамагнитных средах в том распространённом случае, когда плотность объёмного заряда равна нулю. Апплет может быть использован при подготовке специалистов различного уровня ряда физических и инженерных специальностей. Он дополняет теоретические курсы, семинарские занятия и натурные лабораторные эксперименты и также может быть полезен при выполнении курсовых и дипломных работ студентами физического факультета и колледжа радиоэлектроники. Примеры заданий могут быть использованы студентами и преподавателями на различных уровнях подготовки при проведении семинарских занятий и самостоятельной работе студентов. Объём апплета не превышает 320-ти кБ, он может работать с  Windows 3.1 и более поздними версиями.

1. Влияние свободных носителей заряда

на диэлектрическую проницаемость

и оптические свойства проводящей среды

Свободные носители заряда могут определяющим образом влиять на электродинамические и оптические свойства твёрдых тел. Это влияние наблюдается во всём спектральном диапазоне - от края поглощения в видимой или ближней инфракрасной области спектра до инфранизких частот. В основе явления плазменного резонанса лежит индуктивный вклад свободных носителей заряда в действительную часть комплексной диэлектрической проницаемости проводящей среды. Рассмотрение проводится по отношению к средам с действительной и близкой к единице магнитной проницаемостью, в которых, если не оговорено обратное, несбалансированных зарядов нет, то есть плотность объёмного заряда равна нулю.

Любое физическое явление, приводящее к потере энергии электромагнитной волны P при её распространении в среде, как это следует из уравнений Максвелла, создает ток проводимости плотностью jσ находящийся в фазе с напряжённостью электрического поля волны Е:

P = jσE.

В линейном приближении jσ = σЕ. Это соотношение определяет проводимость среды σ как материальную характеристику вещества, и таким образом Р = σЕ2. В этом соотношении σ действительная величина. Напряжённость электрического поля волны амплитудой E0 и частотой ω, распространяющейся вдоль оси z со скоростью v, запишем следующим образом:

Е = Е0еiω(t-z/v) 	  			   	(1.1)

В идеальном диэлектрике потерь энергии нет и σ = 0, в таком материале нет тока, совпадающего по фазе с полем Е.

Поле приводит к смещению связанных зарядов. Возникающая поляризация создаёт внутреннее поле Е', отличающееся от внешнего поля электрической индукции D. Это отличие характеризуется величиной электрической проницаемости ε следующим образом:

D = εε0E

где ε0—диэлектрическая проницаемость свободного пространства, равная 8.85*10-12 Ф/м. Поляризация диэлектрика—смещение связанных зарядов, создает ток смещения

jε = εε0 dE/dt

При действительном значении диэлектрической проницаемости ток смещения, возникающий под действием поля Е, сдвинут по фазе относительно Е на 90°, и потерь энергии нет.

В идеальном диэлектрике нет потерь энергии, σ = 0 и таким образом нет тока проводимости. В реальном материале σ > 0, оба тока сосуществуют, и магнитное поле волны определяется суммой токов проводимости и смещения:

jp = jσ + jε

Введение комплексной проводимости σ* или комплексной диэлектрической проницаемости ε* позволяет записать полный ток следующим образом:

jp = σ*E,

или как

jр = ε*ε0dE/dt

При гармоническом с частотой ω поле эти величины, с учётом приведенных выше соотношений, приобретают вид:

jp = σE + εε0dE/dt = σE – iωεε0E

и таким образом

σ* = σ – iωεε0  	                	                      	    	                                    (1.2)

Вводя комплексную диэлектрическую проницаемость, записываем полный ток как ток смещения,

jр = ε*ε0dE/dt = σE + εε0dE/dt,

и с учётом зависимости Е от времени  получаем:

ε* = ε’ – iε” = ε – iσ/ωε0   	    	   	   	  (1.3)

Таким образом

ε” = σ/ωε0               		                                  		             (1.4)

Комплексные величины диэлектрической проницаемости и проводимости по сравнению с их вещественными аналогами значительно полнее описывают отклики вещества на воздействие переменного поля. Следует отметить, что полученные соотношения не связаны с конкретными моделями процессов проводимости или поляризации в веществе. Так, например, какие бы процессы не вызывали поглощение энергии электромагнитного излучения, они приводят к возникновению мнимой составляющей диэлектрической проницаемости и вещественной - проводимости. Легко видеть, что между комплексной диэлектрической проницаемостью и комплексной проводимостью есть простая связь:

ε* = σ*/iωε0	 	                                                 (1.5)

или σ* = ε*(-iωε0).

Эти величины являются основой таких комплексных параметров проводящих сред  как комплексный коэффициент преломления n* = п —ik, волновое сопротивление среды Z* и постоянная распространения γ*. Комплексный коэффициент преломления и комплексная диэлектрическая проницаемость связаны подобно их действительным аналогам:

ε* = n*2 	  	    	        	        	       (1.6)

Физическое содержание составляющих комплексного показателя преломления проясняется той ролью, которую эти величины играют при распространении электромагнитной волны в поглощающей среде.  Напряжённость  электрического  поля волны,  распространяющейся  вдоль  оси  z со скоростью v,  Е = Е0еiω(t-z/v). Используем обычную связь между скоростью распространения волны и показателем преломления v = c/n* и, учитывая, что n* = п — ik , получим:

Е = Е0е-ωkz/cе-iω(t-nz/c).	                      	              (1-7)

Это выражение показывает, что действительная часть комплексного показателя преломления n, как и показатель преломления в непоглощающей среде, определяет фазовую скорость волны; n называется показателем преломления. Мнимая часть комплексного показателя преломления k, называемая показателем поглощения, определяет затухание амплитуды волны и её мощности по мере распространения в поглощающей среде.  Падение мощности  I характеризуется коэффициентом поглощения α, который следующим образом связан с длиной волны излучения λ в свободном пространстве  и к  α = 4πk/λ..

Мощность излучения затухает по закону:

I = I0e-αz

Легко получить, используя (1.5), связи между ε', ε", n и k:

ε’ = n2 - k2,

ε” = 2nk,

n2 = ½[ε’ + (ε'2+ε'2)], 		     		(1.8)

k2 = ½[-ε’ + (ε'2+ε'2)].			     	(1.9)

Воспользовавшись уравнением Максвелла

rot E = -μμ0dH/dt,

в котором μ и μ0-магнитные проницаемости вещества и вакуума, соответственно, найдём следующую связь между напряжённостями электрического Е и магнитного полей волны:

EH=Z∗μμ0c(n−ik)=Zeiφ.                                                      (1.10)

Отношение Е к Н - волновое сопротивление среды. Волновое сопротивление свободного пространства Z0 =μ0ε0, и таким образом волновое сопротивление диа- или парамагнитной среды записывается как:

Z* = Z0/n*,			    		   (1.11)

φ = arctg(k/n).

Макроскопические параметры введены независимо от каких-либо модельных представлений о строении вещества. Получение зависимостей этик параметров от частоты электромагнитного излучения (ЭМИ), напряженности поля или мощности излучения, и связей между строением в свойствами среды и её составляющих и макропараметрами проводится ори изучении дисперсии проводящей среды.

2. Дисперсия проводящей среды

Представление вещества набором гармонических осцилляторов является хорошей моделью для описания откликов сред на воздействие ЭМИ. В широком диапазоне частот, в котором энергия кванта излучения hν меньше энергии тепловых колебаний kВТ, используется так называемое полуклассическое описание. В нём для описания движения свободных носителей заряда (электронов и дырок) используется приближение эффективной массы и учитывается зонный энергетический спектр.

Классическое уравнение движения для определения смещения зарядов по оси х под действием напряженности переменного электрического поля Е записывают с учётом предположения, что движение j-того типа носителей заряда можно характеризовать массой mj; тормозящей силой mjgjvj (vj - скорость, вызванного полем смещения, gj =1/τj – частота соударений, τ в этой модели – время между ними –время свободного пробега); смещением связанных носителей наряда х, ограничиваемым возвращающей силой, пропорциональной смещению mjω0j2x.

Тогда

mjd2xjdt2=qE−mjτjdxjdt−ω0j2mjxj                  			(2.1)

Решение этого уравнения находится в виде xj = X0jeiωt, в котором

X0j=−qE0mjω0j2−ω2−iωτ     					(2.2)

Знание смещения позволяет рассчитать поляризацию Р и диэлектрическую проницаемость среды ε*, образованной М типами свободных и связанных носителей заряда. Пусть Nj – концентрация носителей заряда j-того типа. Тогда

P=j=1MqjNjXj,

ε* =1+ P/ε0E.			              (2.3)

Разделив все носители заряда на две группы – связанные и свободные заряды, мы можем на основе (2.3) записать диэлектрическую проницаемость среды как сумму εL* – диэлектрической проницаемости "решётки" и вклада свободных носителей. Вне полос поглощения мнимой частью диэлектрической проницаемости связанных зарядов (решётки) обычно пренебрегают. У свободных носителей заряда ω0 = 0, а в приближении эффективной массы масса заменяется эффективной -m*.

Воспользовавшись (2.2) и (2.3), запишем выражения для ε' т ε".

ε'=εL−Nq2m∗ε0τ2(1+ω2τ2),				         (2.4)

ε''=Nq2m∗ε0ωτ(1+ω2τ2).				        (2.5)

В проведенном рассмотрении все свободные носители заряда предполагались одинаковыми по τ и m*. Ансамбль носителей рассматривался как сумма не взаимодействующих между собой частиц, у которых одинаковые энергии, а, следовательно, и не отличающиеся зависящие от энергии параметры. В реальном материале носители заряда обладают различной энергией, а время релаксации импульса обычно зависит от энергии свободного носителя заряда:

τ = τW3.						   (2.6)

Более строгое рассмотрение, учитывающее распределение носителей заряда по энергии и позволяющее учесть зависимость τ(W), проводится на основе решения кинетического уравнения Больцмана. При возмущении равновесной функции распределения f0 внешним воздействием устанавливается новое распределение f. Это распределение устанавливается после начала возмущающего систему воздействия не мгновенно, так же, как требуется время для возврата к f0 после его прекращения. Если f мало отличается от исходного f0, то естественно предположить, что скорость возврата будет пропорциональна отклонению, то есть

∂f∂t=−f−f0τ,

f−f0=−τ∂f∂t.

Последнюю запись можно рассматривать как результат пренебрежения всеми членами ряда с производными более высокого порядка, чем первый, при малых отклонениях от равновесия. Таким образом, функция распределения возвращается к равновесию после возмущения по экспоненциальному закону:

f(W)−f0(W)=Ce−tτ(W).

Это соотношение визуализирует физическое содержание времени релаксации τ как меры "инерции" системы. Такая инерция обусловлена не массой частиц, а статистическими свойствами их системы. Статистическое усреднение процессов рассеяния определяет время релаксации импульса носителей заряда. При периодическом возмущении функция распределения будет изменяться периодически с частотой воздействующего поля, но со сдвигом по фазе относительно него. Так как функция распределения, плотность состояний и время релаксации зависят от энергии, то единый ансамбль взаимодействующих между собой и кристаллической решеткой носителей заряда в каждый данный момент можно представить как группы носителей с одинаковыми энергиями и временами релаксации. Отклик всей системы находится решением кинетического уравнения Больцмана.

После проведения усреднения по энергии, выражения для действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости записываются следующим образом:

ε'=εL−Nq2m∗ε0τ21+ω2τ2,				       (2.7)

ε''=Nq2m∗ε0ωτ1+ω2τ2.				       (2.8)

Угловые скобки в выражениях (2.7) и (2.8) обозначают операцию усреднения, проводимую с учётом заданного распределения частиц по энергии f0(W) и известной плотности распределения. При обычных упрощающих предположениях о том, что свободные носители заряда находятся в одной долине, в которой зависимость энергии носителей от импульса квадратична, величина a(W) усредняется следующим образом:

a=0∞W32b(W,WF)a(W)dW0∞W32b(W,WF)dW.			       (2.9)

Здесь

b(W,WF)=−∂f0∂W.			    	       (2.10)

Связь между усреднённым временем релаксации τ, подвижностью носителей заряда μ и их эффективной массой т* та же по форме, что и при независимости времени релаксации импульса от энергии:

τ=m∗μq.					  (2.11)

Значение τ может быть рассчитано при известных μ и m*. Поэтому выражения (2.7) и (2.8) для ε' и ε" записывают через τ, вводя поправочные функции Г1 и Г2:

ε'=εL−Nq2m∗ε0τ2Г11+ω2τ2,				(2.12)

ε''=Nq2m∗ε0τГ21+ω2τ2.					(2.13)

Сопоставляя (2.7) с (2.12) и (2.8) с (2.13), находим Г1 и Г2:

Г1=τ21+ω2τ2τ21+ω2τ2,					(2.14)

Г2=τ1+ω2τ2τ1+ω2τ2.					(2.15)

Функции Г1 и Г2 в общем случае рассчитываются численно для любой частоты при заданном уровне Ферми WF и известном механизме рассеяния, определяющем зависимость τ(W) . Однако получить сколь либо общую картину спектрального поведения составляющих комплексной диэлектрической проницаемости или зависимости показателя преломления от концентрации носителей заряда на основе приведенных соотношений (2.7) – (2.15), не располагая детальными сведениями о материале, практически невозможно. Не ясны возможности использования выражений, получаемых при упрощающих предположениях. Целесообразно проведение анализа дисперсионных соотношений.

3. Анализ дисперсионных соотношений

Дисперсионные соотношения могут быть заметно упрощены, если время релаксации импульса свободного носителя заряда намного больше или намного меньше периода колебаний. Назовём область частот высокочастотной, если в ней выполняется условие

ω2τ2 >> 1,						     (3.1)

и низкочастотной, если

ω2τ2 << 1.					        (3.2)

Легко видеть, что в высокочастотной области

Г1 = 1,

Г2=1ττ.					      (3.3)

В низкочастотной области

Г1=τ2τ2=rx.					       (3.4)

(rx –так называемый фактор Холла, не превосходящий 2,коэффициент, зависящий от механизма рассеяния).

Г2 = 1.

Выражения для Г1 и Г2 близки к единице, если электронный газ вырожден. В этом случае функция распределения изменяется лишь в узком диапазоне энергий вблизи WF , и только в нём  заметно отлична от нуля. Это позволяет записать выражения для ε’ и ε" в виде (2.4) и (2.5), в которых τ есть τ(WF).

В высокочастотной области выражения (2.4), (2.7) и (2.12), описывающие действительную часть диэлектрической проницаемости, не только значительно упрощаются, но и сводятся к одному выражению:

ε'=εL−Nq2m∗ε0ω2.					(3.5)

В высокочастотной области также заметно упрощаются выражения, описывающие ε". Для материалов с вырожденным электронным газом выражения (2.5), (2.8) и (2.13) приобретают следующий вид:

ε''=Nq2m∗ε0ω21τω.					(3.6)

Рассмотрение выражений (3.5) и (З.6) позволяет выявить ряд существенных особенностей влияния свободных носителей заряда на диэлектрическую проницаемость среды и определяемых ею характеристик вещества, непосредственно связанных с распространением электромагнитной волны в веществе и отражением от него.

Независимо от типа (электроны или дырки) свободные носители заряда уменьшают действительную часть диэлектрической проницаемости. Это уменьшение тем значительней, чем больше длина волны излучения, больше концентрация и меньше эффективная масса носителей заряда. Уменьшение диэлектрической проницаемости свободными носителями заряда ассоциируют с их индуктивным вкладом в результат взаимодействия переменного поля с веществом. Выражение (3.5), описывающее действительную часть диэлектрической проницаемости материала со свободными носителями, справедливо независимо от механизма рассеяния носителей заряда и их функции распределения. Эту зависимость широко применяют для описания большого числа явлений в различных материалах и структурах, поэтому целесообразно напомнить те основные предположения, в которых она получена:

–высокочастотная область (ω2τ2 >> 1);

–возможность пренебрежения квантовыми ограничениями при переходах (hv << kBT).

Квантовомеханическое рассмотрение дисперсии при выполнении этих условий приводит к выражениям, по форме подобным (3.5) и (3.6). Это может служить объяснением весьма хорошего совпадения экспериментальных и расчётных зависимостей и значений, получаемых на основе (3.6). Следует отметить, что для количественно точного описания свойств материалов с невырожденным электронным газом может оказаться важным учёт влияния конкретных механизмов рассеяния в соответствии с (2.12) и (2.13).

Представляется полезным рассмотреть связь диэлектрической проницаемости и оптических свойств в другом крайнем, так называемом низкочастотном случае. Верхняя частота этого диапазона ограничена условием ω2τ2 << 1, с учётом которого запись действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости существенно упрощается. В этом диапазоне

ε'=εL−Nq2m∗ε0τ2Г1,				         (3.7)

ε''=Nq2m∗ε0τГ2.					(3.8)

В низкочастотном диапазоне оптические свойства в зависимости от соотношения времени релаксации импульса, периода колебаний и времени установления диффузионно-дрейфового равновесия могут варьировать от свойств типичных металлов до диэлектриков.

4. Плазменный резонанс.

Резонансы ярко проявляются в условиях, при которых уход энергии колебаний из системы или её необратимый переход в энергию других процессов пренебрежимо малы. Так, при изучении резонанса в LC контуре мы считаем омические сопротивления катушки индуктивности и межсоединений так же, как и потери энергии в конденсаторе и на излучение, пренебрежимо малыми; при изучении колебаний маятника пренебрегаем трением в опоре и среде.

В рассматриваемой системе свободных электронов и дырок и связанных зарядов роль трения играют процессы рассеяния, в которых происходит передача энергии, приобретаемой свободными зарядами у волны. Чем реже происходят акты рассеяния, чем больше время релаксации импульса τ по сравнению с периодом колебаний 2π/ω, тем меньше рассеяние энергии, тем добротнее система. Поэтому резонансные явления начнем рассматривать в идеализированной ситуации при ωτ → ∞. При этом условии ε’ описывается формулой (3.5), а ε”, когда потерь нет, естественно устремляется к 0. В соответствии с (1.4) независимо от механизмов потерь стремятся к нулю проводимость среды и синфазный с электрическим полем волны ток проводимости jσ. Ток в среде будет представлен только током смешения.

Таким образом, при этих условиях в среде со свободными носителями заряда электромагнитная волна может распространяться так же, как в идеальном диэлектрике или вакууме. Диэлектрическая проницаемость такой среды, смотри (3.5), определяется вкладом связанных зарядов так называемым ёмкостным вкладом εL и уменьшающем его так называемым индуктивным вкладом свободных носителей заряда Nq2/m*ε0ω2. По мере уменьшения частоты индуктивный вклад возрастает и уравновешивает ёмкостной. Частота ωP, на которой ε’ обращается в 0, называется плазменной. Приравнивая в формуле (3.5) ε’ нулю, получим

ωP2=Nq2m∗ε0εL.						   (4.1)

На этой частоте в рассматриваемой идеализированной системе, несмотря на существование свободных носителей заряда и электрическое поле падающей волны, тока в среде нет. Ранее мы видели, что при ωτ → ∞ σ и jσ стремятся к нулю. Но на плазменной частоте ε' = 0, а, следовательно, и. jε = 0 . Если тока нет, то в соответствии с уравнением Максвелла нет и магнитного поля. Электромагнитная волна, такой частоты в такой среде не распространяется. Поскольку нет тока, то нет и поглощения энергии волны. Следовательно, энергия волны должна полностью отражаться, и таким образом коэффициент отражения R на частоте ωP должен по мере роста ωPτ стремиться к единице.

На частоте плазменного резонанса ряд параметров взаимодействия излучения с веществом приобретает особые значения. Показатель преломления n, как это следует из анализа (3.5) н (1.8), так же, как и показатель поглощения, при росте ωРτ стремятся к нулю. Волновое сопротивление среды Z (величина обратно пропорциональная показателю преломления), на частоте ωР неограниченно возрастает с увеличением ωРτ. Таким образом, отношение показателя преломления окружающей среды, в которой распространяется падающая на границу раздела волна к показателю преломления вещества и отношение волнового сопротивления вещества к волновому сопротивлению окружающей среды в условиях плазменного резонанса в идеализированной среде неограниченно возрастают.

Из условий непрерывности тангенциальных составляющих напряжённостей на границе раздела сред следуют известные выражения для амплитудного коэффициента отражения при нормальном падении r*:

r∗reiφ=Z1−Z∗2Z1+Z∗2=n∗2−n1n∗2+n1,				(4.2)

в которых индексами 2 и 1 помечены параметры сред, r и φ – модуль и фаза коэффициента отражения. Коэффициент отражения по мощности – R = IrI2 в фаза коэффициента отражения через показатели преломления и поглощения в соответствии с (4.2) записываются следующим образом:

R=(n2−n1)2+k2(n2+n1)2+k2,					    (4.3)

φ=arctg2n1k2n12−n22−k22.					      (4.4)

Как следует из (3.5) и (1.8), показатель преломления по мере снижения частоты уменьшается. Если окружающая среда – воздух, то на частоте ωmin, на которой n становится равным единице при k близком к нулю, реализуются необходимые условия создания среды-невидимки. На этой частоте в рассматриваемом идеализированном случае оптические свойства окружающей среды и вещества не отличаются и R = 0.

Легко видеть, что

ωmin2=Nq2m∗ε0(εL−1).					      (4.5)

Одной из отличительных особенностей полупроводниковых материалов является сравнительно высокие значения εL..Поэтому частоты ωP и ωmin близки. В соответствии с (4.1) и (4.5)

ωminωP=εLεL−1.						(4.6)

В области плазменной частоты наблюдаются быстрые и большие изменения ряда величин. Очевидны резкие изменения показателей преломления и поглощения и волнового сопротивления – Z*.

Немонотонно и весьма существенно изменяется в этом диапазоне частот фаза коэффициента отражения –φ.

Иллюстрацией рассмотренному служат зависимости, приведенные в приложении на рис.1,2,3,4.

Излучательная способность εvT в области плазменного резонанса также обладает существенной зависимостью от концентрации и времени релаксации импульса (подвижности) носителей заряда. Как известно, если αd >> 1 (d–толщина образца), то

εvT = εачт(1 – R).					(4.7)

Здесь εачт – излучательная способность абсолютно чёрного тела.

Резонансные изменения свойств материалов и определяемых ими характеристик взаимодействия электромагнитного излучения с веществом тем существенней зависят от частоты и от ряда физических свойств материалов, чем выше добротность резонанса. Добротность плазменного резонанса определяется произведением ωРτ. То, что произведение ωРτ может служить мерой добротности резонанса, иллюстрируется, в частности, представлением материала контуром из параллельно включенных ёмкости С = εε0 и индуктивности L = m* /Nq2, потери в которой отображаются сопротивлением R = 1/σρ. Более детальное представление о физическом обеспечении добротности резонанса можно получить сопоставлением времени релаксации импульса и времени Максвелловской релаксации τМ с периодом плазменной частоты ТР. Поле Е, приложенное к незамкнутому образцу со свободными носителями заряда, вызывает их перемещение и образование пространственного заряда ρ. Этому противодействуют поле образующегося пространственного заряда и диффузия подвижных носителей. Установившееся за конечное время пространственное распределение объёмного заряда после прекращения действия внешнего поля релаксирует. Воспользовавшись уравнением Пуассона divE = ρεε0 и связями между плотностью тока j и ρ

divj=−∂ρ∂t, плотностью тока и полем j = σЕ, можно показать, что плотность образовавшегося таким

образом заряда совпадает со временем по закону:

ρ=ρ0e−1τM,

в котором

τM=εε0σ.					   (4.7)

В соответствии с (4.1) и (2.11) ωР2τ = 1/τМ и таким образом

ωPτ=TP2πτM=2πτTP,					(4.8)

ωP2τ2=ττM.

Таким образом, добротность резонанса тем выше, чем меньше соударений претерпевают носители заряда в течение периода плазменных колебаний, Естественно, что при прочих равных условиях с уменьшением числа соударений снижается и рассеиваемая системой энергия, энергия колебаний, превращаемая в тепло.

В то же время чем "послушнее" носители заряда следуют за полем, чем быстрее по сравнению с периодом колебаний поля устанавливается их пространственное распределение, чем меньше время установления диффузионно-дрейфого равновесия по сравнению с ТР, тем выше добротность.

Рассмотренным выше выражениям, описывающим свойства и характеристики материалов в области плазменного резонанса можно придать известную компактность и общность введением частоты ЭМИ и частоты рассеяния, приведённых к частоте плазменного резонанса:

x = ω/ωP,   y = ωPτ					(4.9)

Этими величинами определяются комплексные диэлектрическая проницаемость и показатель преломления, волновое сопротивление, модуль и фаза коэффициента отражения и ряд других электродинамических и оптических свойств (см. в приложении рис.1–4). Описание приведёнными величинами отображает возможности управления электродинамическими и оптическими свойствами материалов и структур путём изменения их электрофизических свойств.

Проведённое ранее рассмотрение относится к однородным материалам. В настоящее время всё возрастающее внимание привлекают гак называемые композитные среды, вещества, составленные из отдельных фрагментов различных материалов. Размеры фрагментов настолько велики, что они могут характеризоваться макропараметрами; и в то же время эти размеры намного меньше длины волны используемого ЭМИ. Плазменный резонанс в таких средах проявляется иначе, чем в однородных материалах. Действительная часть диэлектрической проницаемости композита может обращаться в 0 не на одной, а на 2-х или 3-х частотах. Между этими частотами располагается область резонансного поглощения. Также необычны зависимости от приведенных частот всех величин, описывающих электродинамические и оптические свойства композитов. В приложении на рис.5–8 приведены примеры подобных зависимостей составляющих комплексных диэлектрической проницаемости и показателя преломления, коэффициента отражения и фазы отражённой волны и волнового сопротивления двухкомпонентной среды, образованной равными долями проводящей и диэлектрической фаз, коэффициент деполяризации равен примерно 10–3.

Такое необычное поведение определяется тем, что поляризация каждого из компонентов определяется не только его свойствами, но и совокупным влиянием взаимно обусловленной поляризации остальных фрагментов.

Следует обратить внимание на то, что в полученных зависимостях оптических и электродинамических свойств от частоты параметрами являются не сами по себе концентрация, эффективная масса и подвижность носителей заряда, а определённые комбинации этих величин– N/m* и т*μ. Таким образом, исследуют различные явления, определяемые ε* и n*, можно находить значения этих отношений и их различных комбинаций и в то же время нельзя определить раздельно концентрацию, подвижность и эффективную массу носителей зарядов, не привлекая результатов других измерений.

Даже при использовании приведённых величин зависимости ряда свойств от параметров материала и частоты трудно представимы, а использование упрощенных выражений отнюдь не всегда оправданно, так как допускаемые при таком описании погрешности существенно изменяются по диапазону, даже при сравнительно небольших изменениях параметров материалов. Поэтому целесообразно создание апплета, позволяющего экспрессно получать как обзорные графики зависимостей основных электродинамических и оптических свойств материалов от частоты и свойств сред, так и количественные данные по каждому из рассчитываемых параметров.

5. Описание апплета.

Программа разработана студентом кафедры физики твёрдого тела А.Г. Лобановым под руководством профессора Д.И. Биленко.

Основные цели разработки ацплета: создание учебного пособия, позволяющего изучать зависимости электродинамических и оптических свойств от частоты и большого числа параметров материалов; создание удобного, многофункционального электронного "справочника", позволяющего экспрессно получать значения электродинамических и оптических свойств материалов и их частотных зависимостей в широких диапазонах варьирования частоты и значений свойств материалов и частот.

Расчёты в данном учебном варианте апплета проводятся с использованием соотношений (2.12) и (2.13) при Г1 = 1 и S Г2 = 1 и выражений (1.8), (1.9), (4.3), (4.4). Рассчитываемые величины – действительные и мнимые части комплексной диэлектрической проницаемости и комплексного показателя преломления, коэффициент отражения (по мощности) и фаза амплитудного коэффициента отражения, коэффициент поглощения.

Пример выводимого на экран изображения и установок иллюстрируется рисунком (прил., рис.9).

Варьируемые величины: частота излучения ω, концентрация носителей заряда N, их подвижность μ, эффективная масса m* и приведённая к массе свободного электрона, а также высокочастотная диэлектрическая проницаемость, обусловленная связанными зарядами εL. Программа состоит из следующих основных элементов.

1. Меню со следующими подпунктами:

Сохранить – сохраняет в текстовом файле рассчитанные значения свойств;

Печать – печатает на используемом принтере полученные зависимости выбранных величин;

Принтер – установки принтера;

Выход – завершение работы.

2. Панель быстрого доступа с отображением текущих координат, на которую помещены следующие кнопки:

Построить – перестраивает график заново (в основном используется тогда, когда не установлен флажок "Строить сразу", описываемый ниже);

Сохранить и Печатать – аналогичны опциям меню. Любое в пределах графика значение частоты и соответствующие значения рассчитанных величин на этой частоте могут быть получены подведением курсора к выбранной точке графика и нажатием левой кнопки мыши. Непосредственно на графике и в верхней строке апплета мгновенно отображаются значения частоты -Х и значение рассчитанной величины –Y.

3. Панель режимов работы и масштаба значений. В этой панели производится установка вычисляемых зависимостей и строящихся графиков и проводится установка диапазонов значений по осям. В этой же панели проводится выбор и установка значений параметров 	исследуемого материала.

Апплет предоставляет возможности раздельного или совместного отображения рассчитываемых зависимостей от частоты -ω следующих свойств материала: коэффициента отражения -R, коэффициента поглощения -α, фазы коэффициента отражения φ, действительной части комплексной диэлектрической проницаемости ε’, мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости ε", показателя преломления n, показателя поглощения к. Выбор исследуемого свойства производится установкой флажка в его ячейке в поле–График.

В поле Масштаб в ячейках Ymax, Ymin устанавливается желаемый диапазон отображения рассчитываемых свойств.

Для варьирования параметров исследуемого материала – концентрации свободных носителей заряда, их подвижности и эффективной массы, а также εL используется следующая единая форма задания диапазонов изменения величин и их текущего значения. Задаются –

–минимальное и максимальное значения параметра в левой и правой ячейках строки с соответствующим параметру обозначением;

–бегунком скролинговой линейки устанавливается текущее значение параметра, которое отображается под его значком.

Минимальное и максимальное значения диапазона частот устанавливаются в левой и правой ячейках строки со значком ω.

Меню – Файл предоставляет возможность регистрации результатов расчета в виде таблиц зависимостей от частоты коэффициента отражения, фазы коэффициента отражения и компонент комплексных диэлектрической проницаемости и коэффициента преломления. Таблицы могут быть выведены на дисплей или на принтер. Также на принтер могут выводиться графики этих зависимостей. Полученные данные могут быть использованы для последующего изучения и решении различных задач.

6. Определение свойств материалов и структур.

Влияние свободных носителей заряда на диэлектрическую проницаемость и показатель преломления полупроводниковых материалов – основа большого числа методов бесконтактного неразрушающего определения, изучения и контроля ряда важнейших свойств полупроводниковых материалов и базовых структур полупроводниковой, микро- и наноэлектроники.

Сравнительно простые методы локального определения параметров материалов реализуются при исследованиях и контроле материалов с высокими (большими 7-10) значениями ωРτ, обеспечивающими высокую добротность плазменного резонанса свободных носителей заряда. При выполнении этого условия эффективен и распространён метод определения отношения N/m* по спектральному положению минимума коэффициента отражения ωmin. Как следует из (4.5)

N/m* = ω2minε0(εL–1)/q2. 				(6.1)

Однако, по мере уменьшения добротности спектральная зависимость R(ω) размывается, возрастает погрешность в нахождении ωmin и падает точность самого упрощенного соотношения (6.1).

В высокочастотной по отношению к плазменному минимуму области, в которой ω > ωP и ω2τ2 > 1, в соответствии с (2.12), (2.13) и (1.8), (1.9), поглощение мало и (n–1)2 >> к2. Поэтому экспериментально определённые значения коэффициента отражения нормально падающего излучения R позволяют найти

показатель преломления как n=1+R1−R. В соответствии с (3.5) и (4.1)

v=εL−1+R1−R2=Nq2λ24π2c2m∗ε0,				(6.2)

При пользовании этим методом требования к величине ωРτ по сравнению с приведенным выше снижаются, а толщина образца, от которой получается информация, увеличивается, так как в этом диапазоне показатель поглощения и число актов рассеяния за период меньше, чем на плазменной частоте. Таким образом экспериментально определённая в этом диапазоне длин волн спектральная зависимость R(λ) в координатах v и λ2 отображается прямой, наклон которой позволяет найти отношение N/m*, и тем самым, зная N, определить значение эффективной массы, или, наоборот – зная эффективную массу, найти концентрацию носителей заряда.

Изложенные методы позволяют с высокой точностью найти один параметр (N/m*) материалов,             у которых за период плазменного колебания происходит в среднем не более нескольких актов рассеяния (ωРτ > 1). Представляют интерес методы, которые позволяли бы определять и другие параметры в большем круге материалов.

Спектральной областью, особо чувствительной как к концентрации (и, или, эффективной массе), так и к подвижности (времени релаксации импульса) свободных носителей заряда, является область плазменного резонанса. Её спектральное положение непосредственно задаётся N/m*, а скорость изменения составляющих комплексных диэлектрической проницаемости и показателя преломления, так же, как и ряда определяемых ими свойств, определяется добротностью резонанса, то есть ωРτ. Воспользовавшись апплетом, можно легко увидеть, как уменьшение подвижности носителей заряда при их постоянной концентрации размывает резонансное поведение коэффициента отражения и фазы отражённой волны.

На этой основе разработан ряд методик комплексного определения концентрации и подвижности носителей заряда по спектральному положению ωmin и абсолютному значению минимума коэффициента отражения Rmin. Методики основаны на приближённых соотношениях. или номограммах, связывающих экспериментально определяемые ωmin и Rmin с искомыми величинами. Параметром в таких зависимостях служит высокочастотная диэлектрическая проницаемость. К сожалению, при малых значениях добротности растут погрешности в нахождении ωmin а с ростом ωРτ падает Rmin и погрешности вновь возрастают.

Весьма информативной является область частот, меньших и непосредственно примыкающих к ωmin. Физической основой методик совместного определения концентрации и подвижности носителей заряда по спектральной зависимости коэффициента отражения в этом диапазоне является то, что в нём уменьшение добротности резонанса приводит к существенному падению скорости изменения коэффициента отражения, а изменение резонансной частоты сдвигает всю область минимума ко оси частот. Наиболее простая и легко реализуемая методика определения N/m* и τ использует линейный участок R(ω), в котором выполняется следующее приближённое соотношение:

R = –pωτ + cωPτ + d, 	   (6.3)

в котором р, с, d – коэффициенты, определяемые εL. Спектральная зависимость R(ω) в координатах R, ω образует прямую, по наклону и отсекаемому отрезку которой в соответствии с (6.3), (4.1) и (2.11) определяются при известной эффективной массе свободных носителей заряда их концентрация и подвижность. Весьма существенной особенностью измерений в этой области спектра является минимальная по сравнению с другими областями информативная глубина. Она тем меньше, чем выше добротность резонанса, ведь при резонансе в идеальную по добротности среду электромагнитная волна плазменной частоты вообще не входит.

Погрешности, связанные с приближенным характером выражения (8.3), могут быть устранены подбором искомых величин до наилучшего совпадения экспериментальной и расчётной зависимостей R(ω).

В области частот, намного меньших резонансной, возможности раздельного определения N и μ исчезают тем быстрее, чем меньше добротность резонанса, чем глубже мы входим в область, в которой время релаксации импульса во много раз меньше периода колебаний. Это справедливо независимо от того какие бы электродинамические или оптические свойства не измерялись. Как следует из анализа дисперсионных соотношений, в этом диапазоне спектра комплексная диэлектрическая проницаемость, а следовательно и показатель преломления, практически полностью определяются диэлектрической проницаемостью "решётки" εL, и проводимостью среды σ0 = Nqμ. Нетрудно показать, что, когда период колебаний много больше времени Максвелловской релаксации τМ, перераспределение зарядов практически не отстаёт от вызывающего его поля волны, и волна распространяется в веществе как в типичном металле. В противоположной ситуации – как в диэлектрике. Но в обоях крайних и промежуточных случаях при ωτ << 1 электродинамические и оптические свойства с высокой степенью точности определяются только σ0 и εL.

Таким образом, анализ результатов измерений коэффициента отражения в различных по отношению к его плазменному минимуму спектральных областях позволяет при известной эффективной массе носителей заряда определять их концентрацию и, или, концентрацию и подвижность носителей заряда, или произведение этих величин. Однако, глубина, на которой формируется отражённая волна, во всех этих достаточно близких диапазонах различная. Это позволяет получать сведения об однородности образцов по глубине и в ряде случаев исследовать и контролировать качественно и количественно законы изменения параметров материалов по толщине. Физической основой таких методик является сочетание резких спектральной и концентрационной зависимостей показателей преломления и поглощения в области плазменного резонанса с одной стороны и возможности сведения задачи к весьма ограниченному (3-4) числу неизвестных, например – концентрации и подвижности носителей заряда у "поверхности" (N0,μ0) и параметру

закона распределения (Dt) в диффузионных слоях.

Спектр, например, коэффициента отражения, образует избыточную переопределённую систему уравнений. Это позволяет варьировать до наилучшего совпадения не только значения искомых величин, но и параметры различных ожидаемых моделей и сами модели, описывающие распределения свойств по глубине.

Многочисленны применения дисперсионных зависимостей при изучении и контроле слоистых, в частности, эпитаксиальных структур. Различие в концентрации носителей заряда и слоях в соответствии с (2.12), (2.13) и (1.8),(1.9) приводит к различию в значениях показателей преломления и поглощения, и, как следствие, к существенному отражению излучения от областей раздела между слоями и, или, слоем и подложкой. Так как оптические свойства спектрально зависимы, то с частотой изменяются и модуль, и фаза коэффициентов отражения между слоями и от структуры в целом. Возникающая интерференционная спектральная зависимость коэффициента отражения позволяет определять, толщины слоев и количественно характеризовать переходные слои. Это позволяет сделать физически определённым само понятие толщина слоя в структурах с переходными слоями,, которые могут быть сопоставимыми по толщине с однородными слоями.

Таким образом, спектральные зависимости оптических свойств материалов и структур в области плазменного отражения позволяют проводить многопараметровые измерения их свойств. Развитие скоростной спектрофотометрии, в частности Фурье-спектрометров, алгоритмов и программ быстрого Фурье-преобразования, позволило сократить время получения и обработки спектральных данных до единиц и долей секунды. Это открывает возможности исследования кинетики изменения параметров материалов и структур в ходе ряда технологических процессов.

Методы изучения и контроля свойств материалов на основе использования излучения с фиксированными длинами волн представляют большой интерес, они принципиально более скоростные и в ряде случаев аппаратурно проще спектральных. Однако, они принципиально менее информативны, и в ряде случаев зависимость между оптическим свойством, например, коэффициентом отражения и параметрами материала могут быть неоднозначной. Поэтому при создании методов измерений на основе излучения с фиксированной длиной волны особое значение приобретает выбор длин волн, наиболее чувствительных к определяемым свойствам, создание условий, исключающих неоднозначность и, или, позволяющих проводить многопараметровые измерения.

Анализ зависимостей оптических свойств от приведённых частот, частоты электромагнитного излучения, приведенной к частоте плазменного резонанса x = ω/ωP, и приведённой частоты рассеяния            y = ωРτ позволяет показать, что наиболее высокая чувствительность составляющих комплексной диэлектрической проницаемости, показателя преломления, модуля и фазы коэффициента отражения и ряда других свойств к изменению концентрации носителей заряда (или их эффективной массы) и времени релаксации импульса наблюдается при выборе излучения в области длин волн плазменного резонанса. Воспользовавшись апплетом, легко увидеть, что при измерениях на анализирующей частоте ωа коэффициента отражения при нормальном падении или, фазы отражённой волны чувствительность к изменению концентрации наибольшая при выполнении условия ωmin < ωa < ωР. На таких частотах по мере роста добротности чувствительность растёт, а диапазон измеряемых значений сокращается. Это противоречие снимается проведением таких измерений, которые обеспечили бы получение дополнительных независимых данных, например, измерений в различных средах, и, или, это противоречие снимается проведением при различных углах падения. Измерения при углах падения, отличных от нормального, становятся особо эффективными при измерении наряду с модулями ортогонально поляризованных компонент отражённого излучения rP и rS и их фаз φР и φS. Индексами р и s помечены величины, описывающие отражение излучения, поляризованного в плоскости падения и перпендикулярной ей.

Такие комплексные измерения позволяют получать значительно больше экспериментальных данных, связанных с толщинами и свойствами слоев независимыми уравнениями. Наиболее развиты теоретически и экспериментально эллипсометрические методы измерения. В эллипсометрии непосредственно измеряемыми являются величины ψ = atan rР/rS и ∆ =φP–φS.Измерения двух эллипсометрических параметров открывают возможности нахождения двух свойств контролируемого материала или структуры. Высокая точность измерения эллипсометрических параметров и большие изменения фазы отражённой волны ври вариации свойств материалов и структур обеспечивают высокую точность измерений. Однако, эллипсометрические методы по сравнению с методами, основанными на измерениях абсолютных значений модуля и фазы, значительно более чувствительны к соответствию структуры той модели, которая заложена в расчёт связей между свойствами структуры и эллипсометрическими параметрами. Это сообщает эллипсометрическим методам и значительные трудности и исключительные возможности. Малые неучтённые изменения структуры, например, окисные слои на поверхности, неплоскопараллельность слоя или шероховатость внутренней или внешней плоскостей, размытость перехода между слоями, могут привести к значительным по сравнению с разрешающей способностью погрешностям в определении свойств и толщин слоев. В то же время вариация условий измерения (углов падения, свойств окружающей структуру среды, ωа) позволяет определять не два, а большее число неизвестных и тем самым не только получать больше сведений, но и существенно повысить их достоверность. Особое значение приобретают эти методы при исследовании структур со слоями, нитями или точками пониженной размерности.

Когда длина волны анализирующего излучения превосходит плазменную более чем в 2-5 раз, вне резонансных полос колебаний основного вещества (решётки) комплексная диэлектрическая проницаемость материалов с электронной проводимостью с высокой степенью точности определяется низкочастотной проводимостью σ0 и εL. Это является основой большого числа методов измерения и контроля свойств полупроводниковых материалов, металлов и структур на их основе. В большом числе, представляющем практический интерес случаев, исследуемые слои оказываются существенно тоньше или сопоставимы с обратной величиной коэффициента поглощения. Коэффициент отражения такого излучения определяется интегральной характеристикой – поверхностным сопротивлением слоя и свойствами подложки. Поверхностное сопротивление R3 – свойство структур, пожалуй, наиболее часто используемое при изготовлении микро- и оптоэлектронных полупроводниковых и гибридных устройств и различных устройств СВЧ твердотельной электроники:

R3=1[0dσ0(z)dz].

Легко видеть, что основной вклад в R3 вносят слои с наибольшими концентрациями и подвижностями носителей заряда, но эти же слои обладают наименьшими значениями fracωωP и наибольшими ωРτ, что в рассматриваемом дальнем длинноволновом диапазоне ведёт только к росту коэффициента отражения. Расчётами установлена и экспериментально подтверждена однозначная связь между R и R3, не только для эпитаксиальных, но и для диффузионных слоев. У диффузионных слоёв, толщина которых меньше, чем обратное значение максимального для данного слоя коэффициента поглощения, зависимость R3 от R не изменяется при изменении закона распределения концентрации носителей заряда по глубине слоя.

Измерения в области плазменного отражения с использованием излучения фиксированной длины волны позволяют очень быстро исследовать свойства материалов и структур. Это привело к созданию на основе использования коротких импульсов лазерных излучений методов и средств с временным разрешением на уровне единиц и десятков фемтосекунд. Эти методы позволяют изучать вещества в ходе быстропротекающих процессов, например, в ходе фазовых переходов, генерационно-рекомбинационных процессов, образования и распространения доменов.

Физическое содержание величин, определяемых рассматриваемыми методами, нуждается в анализе в связи с упрощающими предположениями и идеализацией объектов измерений, которые используются при получении соотношений и обработке результатов измерений. При таком анализе важно сопоставить получаемые значения величин с их значениями, заложенными в модель, со значениями, определяемыми другими методами, и оценить влияние характерных для реальных объектов отклонений от идеализированной модели на определяемые величины.

Если в материале существуют несколько типов свободных носителей заряда, обладающих одним и тем же временам релаксации импульса, то в соответствии с (2.3) во всех последующих дисперсионных соотношениях

Nm∗=iMNim∗i.						(6.4)

Это соотношение и определяет физическое содержание значения концентрации носителей заряда, определяемое по плазменному отражению на основе приведенных выше соотношений, которые подучены в предположении одного вида носителей заряда.

Во всех рассмотренных соотношениях эффективная масса носителей заряда прижималась изотропной, и в наиболее наглядном высокочастотном случае, когда ω2τ2 >> 1, вклад свободных носителей заряда в действительную часть комплексной диэлектрической проницаемости

εe=Nq2m∗ε0ω2.						(6.5)

Входящая в это соотношение величина m* носит название оптической эффективной массы т*opt. Если изоэнергетические поверхности вдоль различных направлений в пространстве импульсов имеют отличающуюся кривизну, то эффективная масса приобретает различные значения. В распространённом случае, в котором изоэнергетические поверхности – эллипсоиды с главными осями вдоль направлений x, у, z, значения m*x, m*y, m*z могут не совпадать. В (6.5) эти значения входят равноправно, и переход к изотропному случаю проходит при

1/m*opt = l/m*x + 1/m*y + 1/m*z.				(6.6)

Связь между комплексными диэлектрической проницаемостью и проводимостью позволяет понять, почему так называемая эффективная масса по проводимости записывается так же как m*opt. Таким образом, определяемое по плазменному отражению значение эффективной массы – m*opt является значением усреднённым.

Концентрация носителей заряда, определённая по плазменному отражению, может заметно отличаться от так называемой Холовской, рассчитанной по коэффициенту Холла в предположении равенства единице Холловского фактора rx. В материалах с вырожденным электронным газом rx – практически не отличается от единицы, и основная причина различия может вызываться неоднородностью образца. Поскольку спектральные области измерений и методы усреднения их результатов различны, то совпадающие результаты получаются лишь на однородных образцах, а их несовпадение может быть использовано для выявления неоднородности и установления её характеристик.